Sample: 250410_sio2_1

| Fit Results MSE = 99.971 Roughness = 28.34 ± 2.395 nm Thickness # 2 = 4760.01 ± 4.047 nm A = 1.433 ± 0.00076509 B = 0.00919 ± 0.00014560 C = -0.00107 ± 3.2592E-05 Thickness # 1 = 2.77 ± 1.053 nm | Optical Model |
| --- | --- |

Experimental and Model Generated Data Fits

Sample: 250410_sio2_2

| Fit Results MSE = 99.412 Roughness = 28.65 ± 2.370 nm Thickness # 2 = 4762.31 ± 4.027 nm A = 1.433 ± 0.00076062 B = 0.00922 ± 0.00014479 C = -0.00108 ± 3.2423E-05 Thickness # 1 = 2.77 ± 1.045 nm | Optical Model |
| --- | --- |

Experimental and Model Generated Data Fits

Sample: 250410_sio2_3

| Fit Results MSE = 98.657 Roughness = 27.85 ± 2.372 nm Thickness # 2 = 4757.65 ± 3.990 nm A = 1.434 ± 0.00075527 B = 0.00925 ± 0.00014365 C = -0.00109 ± 3.2144E-05 Thickness # 1 = 2.96 ± 1.039 nm | Optical Model |
| --- | --- |

Experimental and Model Generated Data Fits

Sample: 250410_LN_1

| Fit Results MSE = 74.807 Roughness = 0.13 ± 0.670 nm Thickness # 2 = 510.86 ± 1.027 nm A = 2.265 ± 0.003893 C = 0.00547 ± 6.4273E-05 IR = 0.00712 ± 0.00030168 A = 2.815 ± 0.0288 B = 0.08496 ± 0.029286 C = 0.02170 ± 0.007034 Thickness # 1 = 4670.76 ± 0.350 nm Bandwidth (nm) = 0.00 ± 0.3181 Bandwidth (nm) IR = 10.325 ± 0.6867 % Thickness Non-uniformity = 1.48 ± 0.0643 n_o of Biaxial @ 632.8 nm = 2.29658 n_e of Biaxial @ 632.8 nm = 3.16265 | Optical Model |
| --- | --- |

Optical Constants

Experimental and Model Generated Data Fits

Sample: 250410_LN_2

| Fit Results MSE = 76.342 Roughness = 1.99 ± 0.681 nm Thickness # 2 = 508.19 ± 1.070 nm A = 2.282 ± 0.004603 B = 0.00015604 ± 0.002207 C = 0.00560 ± 0.00043807 IR = 0.00682 ± 0.00062383 A = 2.923 ± 0.0344 B = 0.06387 ± 0.034606 C = 0.03172 ± 0.008364 Thickness # 1 = 4678.56 ± 0.359 nm Bandwidth (nm) = 0.00 ± 0.3284 Bandwidth (nm) IR = 11.537 ± 0.7188 % Thickness Non-uniformity = 1.43 ± 0.0670 n_o of Biaxial @ 632.8 nm = 2.31456 n_e of Biaxial @ 632.8 nm = 3.28055 | Optical Model |
| --- | --- |

Optical Constants

Experimental and Model Generated Data Fits

Sample: 250410_LN_3

| Fit Results MSE = 76.964 Roughness = 1.50 ± 0.685 nm Thickness # 2 = 507.57 ± 1.044 nm A = 2.280 ± 0.004038 C = 0.00541 ± 6.3566E-05 IR = 0.00698 ± 0.00031187 A = 2.906 ± 0.0325 B = 0.06069 ± 0.033159 C = 0.03240 ± 0.008026 Thickness # 1 = 4681.10 ± 0.348 nm Bandwidth (nm) = 0.00 ± 0.3251 Bandwidth (nm) IR = 11.204 ± 0.7212 % Thickness Non-uniformity = 1.45 ± 0.0659 n_o of Biaxial @ 632.8 nm = 2.31087 n_e of Biaxial @ 632.8 nm = 3.25992 | Optical Model |
| --- | --- |

Optical Constants

Experimental and Model Generated Data Fits