PECVD-a-Si-460nm on 6inch Fused Silica JGS1

厚度：

| 尺寸 | 平均值 | 最小 | 最大 | 标准方差 | 厚度均匀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6inch | 460.31 | 429.96 | 477.92 | 16.77 | 3.64% |

n&k：

| 波长 | @633nm | @940nm | @1550nm |
| --- | --- | --- | --- |
| n | 4.1299 | 3.6420 | 3.4826 |
| k | 0.0755 | 0.0000 | 0.0000 |