PECVD-SiN-100nm on 500um 8inch BF33

厚度：

| 尺寸 | 平均值 | 最小 | 最大 | 标准方差 | 厚度均匀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8inch | 99.26 | 95.09 | 106.70 | 3.08 | 3.1% |

n&k：

| 波长 | @633nm | @940nm | @1310nm | @1550nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1.997772 | 1.968429 | 1.954544 | 1.948312 |
| k | 0.000790 | 0.000082 | 0.000019 | 0.000010 |